**ARCHER長絲型紅色極壓滑脂**

MULTI-PURPOSE EPR3.5T SQ GREASE

高溫極壓鋰基脂（MULTI-PURPOSE EPTR GREASE）其品質優異除耐高溫之特性外，尚具有良好的極壓負荷能力。

1、本高溫極壓鋰基脂係採用高級精煉原料油在調配目前最先進的耐高溫及特殊EXTREME PRESSURE添加劑精製而成。其滴點更高達205℃。

2、本品廣用於一搬工業設備及車輛軸承或有重負荷及衝擊時使用。自0℃~150℃潮濕或乾燥之環境下均可使用。

3、可用於手工施用方法或以壓送方式添加的自動化中央給油潤滑裝置。

4、本品有極佳的耐高溫、耐極壓性、抗氧化性，還有卓越的抗水性以及具長時間的潤滑壽命。

5、性狀（MULTI-PURPOSE EPTR GREASE）

|  |  |
| --- | --- |
| GRADE NLGI | 3.5 |
| COLOR顏色  SOAP BASE皂基  Penetration Worked ASTM D217@25℃稠度真入度  Dropping point ℃ ASTM D2265滴點  Timken OK Load.（Lb）ASTM D2509荷重試驗  COPPER CORROSION 24Mrs@100℃銅板腐蝕 | RED  Lithium  225  205  50.4  1B |