# ARCHER-食品級潤滑脂

ARCHER FOOD GRADE GREASE

抗氧化、耐水性佳及抗腐蝕，耐極壓、附著力強、可減少磨損。

適用於紡織，食品包裝、食品加工、及食品機械與橡膠及塑膠的製造上。

符合食品級潤滑油 USDA H-1 及FDA、LGA要求。

性 狀：

|  |  |
| --- | --- |
| Grade NLGI | 3 |
| 質地 Texture | 平 滑smooth |
| 顏色 Color | 白霧/乳白 |
| 皂化基 Soap type | 無機稠化劑 |
| 工作針入度 Worked penetration | 235-255 |
| 適用溫度 | -35 ~ 180℃ |
| 滴點 Drop point ℃ | None(300) |
| 荷重試驗 Timken OK Load (Lb) | 30Lb |

包裝：180Kg、15Kg、2.5Kg\*6、1Kg\*12、0.5Kg\*24、0.4Kg\*30

註：本產品符合USP162363及USP/NFXVⅢ規範,專供食品機械使用