ARCHER

高溫無熔點潤滑滑脂

BN GREASE（BNT、BNTR/BNTG/BNTW）

- 特性說明：

- 合成性，非皂基，使用壽命特長。

- 黏性好，附著力強，滑動性特別優良。

- 抗酸，抗化學品，抗氧化，防銹，防腐蝕。

- 無熔點，抗高溫，使用範圍300℃（＜400℃）。

- 抗蒸氣，抗水之衝擊，無毒性。

- 多種功能，使用範圍廣，亮光淺琥珀色、紅色、綠色或白色，捏合性特別穩定。

- 效果及使用優點：

- 克服機械因高溫、高震動等因素造成之潤滑障礙，提高機械效率。

- 多種功能廣泛的使用範圍，適合多種不同機械使用，降低油品使用種類庫存壓力。

- 用量省，使用壽命長，延長換油週期，節省人力及維修費用。

- 遇高溫及蒸氣，油脂之油膜不會破裂、分解或硬化。

- 附著力強，消除摩擦阻力，延長機械壽命。

- 用途及使用範圍：

- 紡織、印染、化纖、尼龍…等工業之各類軸承，如：漿紗機、鍋爐、高溫染色機、印染定型機、高速筒子機、細紗機下羅拉等之軸承。

- 建材工業、陶瓷工業、磚窯業、夾板工廠…等，如：高溫爐灶之輸送系統、鼓風機、磚窯車及馬達之軸承及零配件。

- 造紙工業、紙漿…等各類機械設備，零配件及軸承。

- 煉鋼廠、機械工業、電子、電機、印刷、水泥、汽車、金屬加工廠…等工業皆適用。

- 效果測試方法：

以少量之BN滑脂，置放於金屬鐵板上，以火燒烤可發現其不熔化之特點，也證明耐高溫之特性。

- 性狀：

| GRADE,NI.GI | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| COLOR | Amber/Red/Green/White | Amber/Red/Green/White | Amber/Red/Green/White |
| Penerration,worked@25℃ | 333 | 286 | 235 |
| Timken OK Load,kg | 12 | 12 | 15 |
| DROPPING POINT℃ | NONE(300) | NONE(300) | NONE(300) |